| Пленка для создания светопроводящей матрицы LUXFILM (Китай) |  |
| --- | --- |

|  | Описание Пленка LUXFILM предназначена для создания односторонней светопроводящей матрицы. Это белая свет-рефлекторная основа (толщиной 0,10 мм) со специальными диффузными точками, отражающими световой поток. Выполнена из экологически чистого полимерного клеевого состава для фиксации пленки на акриле или стекле. Точки нанесены в четкой логарифмической последовательности, с увеличением концентрации к центру рулона. Благодаря этому засветка получается максимально равномерной по всей площади панели. Лицевая сторона Luxfilm дополнена сверху прозрачной пленкой (подложка), защищающей её от повреждений. |
| --- | --- |

|  | Материал Полипропилен Толщина пленки 0,10 мм Цвет Белый Срок службы 3 года Температура приклеивания не ниже +10 °С Стандартные размеры Ширина рулона: 0,61м; 0,91м; 1,22м длина рулона: 50 м | Главным достоинством пленки Luxfilm является легкость монтажа и низкая стоимость производства. Для получения светопроводящей матрицы необходимо просто наклеить пленку на акрил или стекло толщиной от 5 до 10мм. Это намного быстрее и проще традиционных способов производства (шелкотрафаретной печати, фрезерной и лазерной гравировки), ведь как известно, светопроводящая матрица самый дорогой компонент в изготовлении ультратонких световых коробов. |
| --- | --- | --- |

Применение
Технология нанесения пленки Luxfilm достаточно проста, но требует соблюдения определенных условий в ходе осуществления работ:

- Акрил (прозрачный) расположить горизонтально на твердой поверхности (например на столе). Обязательным условием является обработка торцов акрила - полировка или обжиг газовой горелкой, чтобы придать им прозрачность. Далее акрил очистить от пыли и обезжирить. Делать это лучше специальными средствами и безворсовой тряпкой – микрофиброй.

- Расложить пленку точками вниз. Под металлическую линейку разрезать пленку острым канцелярским ножом в нужный размер.

- По всей ширине отслоить пленку Luxfilm от защитного прозрачного слоя на ширину 5-10см и приложить к акрилу. Ракелем аккуратно (без сильного давления) разровнять пленку движениями от центра к краям. 

Применять ТОЛЬКО СУХОЙ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ !
!!! Рекомендуется раскроить пленку на 0,5–1 см меньше акрилового полотна. По периметру дополнительно зафиксировать пленку к акрилу обычным тонким канцелярским скотчем для того, чтобы избежать попадания пыли и грязи в дальнейшей эксплуатации матрицы

ЦЕНА: 788 руб. за м2.