Описание:

Акриловое экструзионное стекло из полиметилметакрилата (ПММА). При производстве экструзионным способом, акриловые листы не содержат на поверхности «маслянистой» плёнки, которая часто появляется при производстве литьевым способом, а это в свою очередь является недопустимым при нанесении металлических зеркальных покрытий, в ионно-вакуумной среде.

Акриловое стекло наиболее прозрачное в сравнении с другими материалами.1

Прозрачность акрила и передача без искажения изображения и цветопередачи, а также способность пропускать свет, рассеивая его в полости листа, при подсвечивании торцов, стали его главным преимуществом.

Акриловое стекло используемое для производства серии продукции MirrorPlast «Silver», производится на лучшем в своем классе экструзионном оборудовании Omipa, на сырье европейского производства (Германия).

Степень прозрачности - очень высокая(пропускает до 93% видимого света).

Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения - высокая. Материал не желтеет и не становится хрупким даже после длительного воздействия окружающей среды, неорганических веществ, кислот, щелочей, солей и их растворов.

Водостойкость, морозостойкость. Устойчиво к действию бактерий и микроорганизмов, поэтому может использоваться для остекления яхт, производства аквариумов

Гораздо легче стекла в 2,5 раза. Конструкция не требует дополнительных опор, что создаёт ощущение открытого пространства.

Легко обрабатывается - резка, сверление, обработка кромок, гравирование, нанесение рисунков, оклеивание.

Экологически чистый материал - при горении не выделяет никаких ядовитых газов.

Широкая сфера применения –отделка, ремонт, строительство, реклама, дорожное хозяйство, производства различных изделий и конструкций и множество других креативных решений. Элементы интерьера, экстерьера и декора, в производстве мебели, в производстве внутренних и наружных элементов рекламы, элементов торгового оборудования и пунктов продаж. Изготовление изделий с высокой отражающей способностью, указателей, предупреждающих дорожных знаков, выставочных экспозиций, элементов фасадов зданий, зеркальных стен, потолков, стоек и т.д.

Безопасное использование - намного устойчивее к ударам и разбиванию в сравнении с обычным стеклом, более чем в 5 раз плотность 1,19 г/см3.

Процесс производства:

Нанесение зеркального покрытия производится с помощью ионно-вакуумного «хромиратора», металлические частицы под воздействием высоких температур преобразуются в парообразное состояние и осаждаются в вакуумной среде, образуя устойчивое зеркальное покрытие. Далее зеркальный слой защищается с помощью износостойкого покрытия устойчивого к влаге, что позволяет эксплуатировать данный материал как внутри помещений, так и снаружи.

Экология:

Данное производство зеркальных покрытий экологически чистое! Процесс производства не наносит вреда окружающей среде, потому как процесс нанесения длится несколько секунд, а весь испаряемый металл осаждается на внутренние поверхности находящиеся внутри рабочей зоны и немедленно застывает на поверхности изделий в вакуумной среде.

MirrorPlast «Silver» - это новый уникальный продукт от «CA Plastic» полностью произведённый в России! MirrorPlast «Silver» обладает высокими конкурентными преимуществами в сравнении с импортными производителями, одним из главных преимуществ является стоимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРКАЛЬНОГО ПЛАСТИКА MIRRORPLAST

Хранение и транспортировка:

1. Органическое стекло транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

2. Допускается транспортировать оргстекло в открытых транспортных средствах, покрытых водонепроницаемым материалом.

3. Органическое стекло должно храниться в закрытых складах при температуре от +5 до +35 °C при относительной влажности воздуха не выше 65 %.

4.   Не допускается транспортировка и хранение органического экструзионного стекла с химическими продуктами.

Стойкость к химическим воздействиям:

На оргстекло воздействуют разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты, а также концентрированные серная, азотная и хромовая кислоты. Растворителями оргстекла являются хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ, метилен хлористый), альдегиды, кетоны и сложные эфиры. На оргстекло также воздействуют спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый. При непродолжительном воздействии 10 % этилового спирта взаимодействие с оргстеклом отсутствует.

Чистка и уход:

Для чистки и ухода за MirrorPlast необходима лишь чистая вода. Если загрязнение достаточно заметно, то вода должна быть тёплой и содержать мягкое домашнее моющее средство. В любом случае нужно избегать сухого трения. Перед вытиранием материала насухо, например, при помощи губки, замши или специальной чистящей салфетки, необходимо убедиться, что с поверхности удалены все частицы грязи. После интенсивного натирания, пластики становятся статически заряженными и, как следствие, притягивают пыль. Поэтому они должны быть обработаны антистатическим чистящим средством, которое распыляется прямо на материал и распространяется мягкой тканью. Материал насухо не вытирается. Эффект, отталкивающий пыль, сохраняется надолго. Другим способом снятия статического заряда с листов пластика является обдувка поверхности ионизированным воздухом с помощью специального устройства (ионизирующий пневматический пистолет).

Клеи для пластика:

При изготовлении изделий и рекламной продукции из различных полимерных материалов часто приходится сталкиваться с проблемой их склеивания. При этом очень важно достичь не только высокой прочности соединительного шва, но и сохранить свойства склеиваемых материалов, внешний вид изделия и его стойкость к атмосферным и механическим воздействиям. Чтобы достичь отличного результата, необходимо правильно подобрать используемый клей.

| № | Наименование клея | Изготовитель | Тип | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACRIFIX 190 | RöhmGmbH | 2R | метилметакрилат |
| 2 | ACRIFIX® 192 | RöhmGmbH | 1R/UV | метилметакрилат |
| 3 | ACRIFIX® 106/116 | RöhmGmbH | L | с/без дихлорэтана |
| 4 | ACRIFIX® 107/117 | RöhmGmbH | L | с/без дихлорэтана |
| 5 | ACRIFIX® 108/118 | RöhmGmbH | L | с/без дихлорэтана |
| 6 | ACRIFIX® 109 | RöhmGmbH | L | с дихлоретаном |
| 7 | ACRIFIX 200 | RöhmGmbH | 2R | полиуретан |
| 8 | Ipatherm S 14/159-1 | H. B. Fuller | RS | полиуретан |
| 9 | Reaktant 20000 | Jowat | RS | полиуретан |
| 10 | Vitralit 5634 | Panacol | 1R/UV | акрилат |
| 11 | Isarplast L 402 | H. B. Fuller | L | - |
| 12 | UHU-Allplast | UHU-Vertrieb | L | - |
| 13 | KlebusUniversal | Teroson | KO | - |
| 14 | Koratan KS 501 | Kommerling | KO | - |
| 15 | Siliconemastic |  | 1R | Si-уксусная кислота |

Значения символов:
2R-двухкомпонентный реакционный клей 
1R-однокомпонентный реакционный клей 
UV-отверждаемый под УФ-излучением 
L-клей на основе растворителя 
RS-реакционный термоплавкий клей 
KO-контактный клей

Реакционный клей на основе метилметакрилата является полимеризующимся клеем, состоящим из одного или нескольких компонентов. Он отверждается под воздействием УФ-излучения или при добавлении катализаторов. Он хорошо заполняет все щели и подходит для объемной склейки, обеспечивая и атмосферостойкое соединение. Реакционный клей на основе полиуретана представляет собой двухкомпонентный клей с полиприсадками. Он содержит небольшое количество растворителя и применяется для склейки больших поверхностей акриловых стекол и поликарбоната с другими материалами.
Клей на основе растворителей состоит, в основном, из растворителей, которые после соединения частей испаряются из клея и проникают в материал. Соединение деталей отверждается после сцепки. Прочность связки меньше по сравнению с полимеризующимся клеем, но, как правило, вполне достаточна, если изделие не подвергается внешним нагрузкам. Из клея на основе растворителей путем добавления в них различных полимеров (до 20%) можно изготовить клеевые растворы. Хотя они имеют меньшую способность заполнять щели, по сравнению с полимеризующимся клеем, их высокая вязкость делает их удобными в обращении. Следует также помнить, что клей, содержащий дихлорэтан (Acrifix 106, 107, 108, 109) предназначен для применения только в промышленных целях и в специально оборудованных помещениях, так как является вредным для здоровья человека.

Клей Acrifix ® 116, 117, 118 - клей нового поколения, без содержания дихлорэтана.
В следующей таблице показано, какой клей можно использовать при склеивании материалов между собой и в сочетании с другими полимерными материалами.

|  | MIRRORPLAST |
| --- | --- |
| PES | 7*, 13, 14, 15 |
| PSU | 7*, 13, 14, 15 |
| PPO | 13, 14, 15 |
| ABS | 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15 |
| CAB | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| PS | 1, 3, 10, 11, 12 |
| PVC | 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 |
| UP | 7, 13, 14, 15 |
| Стекло | 7*, 13, 14, 15 |
| Дерево | 1, 13, 14, 15 |
| Бумага | 13, 14 |
| Войлок | 13, 14 |
| Бетон | 15 |
| Сталь | 7*, 13, 14, 15 |
| Алюминий | 7*, 13, 14, 15 |

* - отмеченные звездочкой позиции указывают, что на поверхности перед
склеиванием необходимо нанести грунтовочное покрытие веществом Primer 60.